- сухие смеси – новые возможности в строительстве

1.1. Предпосылки появления сухих смесей

Методы изготовления строительных растворов со временем значительно изменились: от традиционного перемешивания песка с цементом, гипсом или известью непосредственно на стройплощадке до предварительно произведенных в промышленных условиях сухих строительных смесей.

Одним из последующих шагов в развитии строительных технологий штукатурных работ был переход от ручного способа нанесения к механизированному. Главные причины таких изменений – большие трудовые затраты, необходимость в сокращении сроков строительства и экономии строительных материалов. Если принять эффективность традиционных строительных технологий за 100 %, то эффективность работы с использованием сухих строительных смесей возрастает до 250 %, при использовании специально разработанных механизированных приспособлений для нанесения штукатурки – до 400 %. Эти изменения существенно снижают трудовые затраты и сокращают сроки строительства зданий, что достаточно важно, так как оборачиваемость средств, вложенных в здание, растет, и имеющиеся в этом здании помещения могут быть сданы в аренду или проданы в более ранние сроки.

Высокое качество современных сухих строительных смесей обусловливает незначительные отходы при штукатурных работах, уменьшение расхода плиточных клеевых смесей из-за использования тонкослойной технологии.

Для использования в строительстве современных эффективных методов необходимо, чтобы штукатурные растворы имели стабильное качество, гарантируемое производителями сухих строительных смесей в результате постоянного контроля процесса производства и качества исходного сырья. Помимо качества вяжущего (цемента, гипса, извести) большое значение имеет размер частиц наполнителя (песка, известняка и др.). Это достигается разработкой и внедрением нового высокотехнологичного оборудования, позволяющего производить однородные дисперсные составы. Учеными разработан ряд качественно новых комплексных агрегатов, способных не только измельчать материал до требуемой дисперсности, но и осуществлять интенсивное его перемешивание с необходимыми добавками, учитывающих требования технологического процесса. Современные высококачественные строительные растворы, такие, как плиточные, штукатурные смеси на основе цемента или гипса, кладочные составы, могут быть произведены только с применением органических добавок. Это особенно важно для систем теплоизоляции и составов для полов.

1.2.Требования, предъявляемые к современным

строительным составам

За последние годы технология производства строительных работ претерпела ряд существенных изменений. Новый, более высокий, уровень качества и необходимость сокращения сроков строительства обусловили внедрение в практику материалов и технологий нового поколения. К таким технологиям можно отнести ведение отделочных работ с применением сухих строительных смесей.

Наиболее распространенными в этой группе материалов являются штукатурные смеси. Применение сухих штукатурных смесей позволяет, прежде всего, добиться стабильного высокого качества выполнения работ, повысить производительность труда за счет внедрения  высокоэффективных штукатурных агрегатов для приготовления и нанесения их на оштукатуриваемые поверхности.

Материалы для наружных работ должны быть визуально привлекательными и защищать элементы стены, находящиеся под штукатуркой. В отвердевшем состоянии штукатурки должны иметь:

–  хорошую адгезию к основе;

– низкое водопоглощение,  хороший водоотталкивающий эффект;

–  способность к самовысыханию после увлажнения;

–  минимальную склонность к образованию трещин;

–  модуль упругости более низкий, чем у основы.

В отличие от растворов и бетонов, приготовленных по традиционной технологии, сухие смеси доставляются на объекты строительства в сухом виде и смешиваются с водой непосредственно перед использованием. Это позволяет приготовлять лишь необходимое количество раствора, которое требуется в данный момент времени.

В ассортименте продукции, представленной различными производителями, насчитывается множество видов штукатурных составов различного назначения. Все они изготовляются из материалов высокого качества. В зависимости от вида вяжущего материалы можно разделить на следующие группы:

– цементно-песчаные смеси;

– цементно-известково-песчаные смеси;

– известковые смеси;

– гипсовые смеси.

По способу применения их можно разделить на смеси ручного и  механизированного применения.

Особенности сухих составов позволяют использовать на стройке именно те растворы, которые наиболее подходят для конкретного объекта и учитывают при этом такие особенности, как свойства подосновы, характер выполняемых работ, температурный режим в момент производства работ и т.д.

  - Перспективы развития производства сухих

штукатурных смесей в России

В настоящее время в мире выпускается широкая номенклатура сухих смесей для различных видов строительных работ. Классификация наиболее распространенных сухих модифицированных смесей представлена на рис. 1.

В странах Западной Европы в строительстве наибольшие объемы потребления приходятся на штукатурные и кладочные смеси. Почти в два раза меньше выпускается плиточных составов. Объемы производства сухих смесей в России пока значительно отстают от ведущих стран мира.

Первоначально сухие смеси применялись в случаях, когда доставка обычного раствора и бетона на объекты строительства была затруднена или неэкономична. В результате разработки новых добавок и технологий производства сухих смесей удалось реализовать оригинальные технологии строительных работ на основе модифицированных сухих смесей. К ним относятся тонкослойные технологии (самовыравнивающие растворы, плиточные составы, тонкие штукатурки и др.), комплексные системы устройства несущих полов и т.д.

Большая часть исходных материалов для производства штукатурных растворов производится отечественной промышленностью. Исключение составляют диспергируемые полимерные порошки, высоковязкая метилцеллюлоза, сухие антивспенивающие добавки и т.д. В целом наличие в России мощной индустрии по производству вяжущих материалов в сочетании с богатыми природными запасами минерального сырья является мощной базой для развития отечественного производства сухих смесей.

Широкое внедрение в практику строительства модифицированных сухих смесей в России началось в 1990-е гг. За  небольшой промежуток времени удалось сформировать рынок по их реализации. Хотя объем потребления сухих смесей на душу населения в России пока невелик – менее 2 кг/чел. (в Германии – около 30, Финляндии и Швеции – около 20, Венгрии и Польше – 23кг/чел.), что объясняется сложной экономической ситуацией  в стране, – большинство    российских    строительных    организаций    готовы     широко использовать в своей работе сухие смеси, а при отделке зданий плиткой эти материалы практически полностью вытеснили традиционные растворы.

Рис. 1. Классификация сухих модифицированных смесей для различных

видов работ

В настоящее время в России создано несколько сот небольших фирм, объем производства которых составляет 100–1500 т/мес. Многие из них динамично увеличивают объемы производства при улучшении качества продукции, что позволяет надеяться на появление крупных отечественных производителей, которые составят в будущем достойную конкуренцию западным компаниям.

Значительно вырос интерес инвесторов к вложению средств в производство сухих смесей в России. Отмечено несколько случаев слияния фирм-производителей с финансовыми и торговыми фирмами, что способствовало увеличению темпов роста производства смесей. Реализованы первые крупные проекты с иностранным участием по строительству заводов сухих смесей. В качестве примеров можно привести совместные предприятия “Тиги-кнауф” и “Эмфи-РФ”.

Наметилась тенденция к консолидации и кооперации отечественных производителей для повышения конкурентной способности собственной продукции. Так, петербургские фирмы (научно-производственная группа “Элвейс” и ООО “Петромикс”) совместными усилиями организовали производство и продвижение на рынок декоративных растворов для затирки швов.

Сформировано конкурентное поле из ведущих западных и отечественных производителей добавок и компонентов для сухих смесей, что способствует минимизации цен.

Активизируется интерес специалистов и ученых к проблеме разработки и изучению сухих смесей и растворов на их основе. Созданы и активно работают ряд научно-исследовательских и испытательных центров.

Приведенные данные свидетельствуют о поступательном развитии производства отечественных сухих смесей, которое особенно увеличилось в последнее время в связи с ростом цен на импортные материалы и оборудование.

Принципиальным   вопросом обеспечения конкурентоспособности отечественных сухих смесей является повышение их качества и однородности свойств. Для достижения этих целей необходимы тщательный входной контроль исходных материалов, аттестация дозирующего, фасовочного и испытательного оборудования, создание системы качества на предприятиях и т.п.

Важное значение при производстве качественных сухих смесей имеет совершенная система стандартов. Государственные стандарты по сухим растворным смесям, действующие в настоящий момент, приняты в 1986–1989 гг. С этого времени на рынке появились новые растворные смеси со специфическими свойствами, для определения которых требуются специальные методы, не отраженные в существующих стандартах.

Выросли реальные значения стандартных показателей смесей и растворов.   Например, ГОСТ 28013–89 регламентирует максимальную марку по прочности при сжатии М200 (20 МПа) и марку по морозостойкости F100. Однако жизнь не стоит на месте и постоянно повышаются требования к смесям и растворам специального назначения. В настоящее время разработаны и успешно применяются в строительстве ремонтные составы и растворы для заделки швов с марками М800–М1000,  F200–F500, и даже эти значения не являются предельными. Известны разработки специальных составов с повышенной прочностью и морозостойкостью.

Таким образом, назрела необходимость пересмотра существующих и разработки новых стандартов для отдельных видов сложных смесей. Это позволит, в том числе, упорядочить и терминологическую базу. Отсутствие единой терминологии по сухим смесям затрудняет взаимопонимание между производителями и потребителями и приводит к материальным потерям.

Существующие технологии возведения зданий в некоторых случаях не позволяют проводить отделочные работы тонкими слоями, что приводит к увеличению расхода сухих смесей и, соответственно, к повышению стоимости работ. Прежде всего это относится к работам по выравниванию стен и перегородок из кирпича или мелких блоков, для которых характерен значительный расход штукатурных растворов. Для снижения стоимости работ строители вынуждены использовать штукатурные растворы на известково-песчаной основе (гарцовке), которые не обеспечивают стабильного качества оштукатуренных поверхностей.

В качестве альтернативного варианта найдено решение, заключающееся в получении высококачественной штукатурной смеси на основе дешевого известково-песчаного раствора и комплексной добавки, состоящей из портландцемента и полимерных компонентов. Штукатурную смесь готовят, смешивая добавки с гарцовкой и водой. Для получения качественного штукатурного раствора расход добавки должен составлять 10–15 кг на  100 кг готовой смеси в пересчете на сухой раствор.

Применение комплексной добавки позволяет получать высококачественные штукатурные растворы. По сравнению с растворами, изготовленными по традиционной технологии, растворы с комплексной добавкой имеют более высокую прочность сцепления с основанием, водостойкость и морозостойкость, что дает возможность рекомендовать их для наружной отделки зданий.

При выборе стратегии дальнейшего развития производства сухих смесей в России необходимо учитывать значительные расстояния между промышленными центрами, где могут быть расположены крупные производства, и потребителями в небольших населенных пунктах. Особенно это характерно для районов Сибири и Дальнего Востока. Транспортировка сухих смесей на дальние расстояния приводит к увеличению их стоимости. Поэтому в России необходимо развивать широкий спектр производств от больших заводов, производительностью более 100 тыс. т/г, до мини-заводов производительностью до 5 тыс. т/г. Причем будущее принадлежит именно малотоннажным производствам, ввиду их мобильности, возможности быстрой переналадки на тот или иной вид продукции, ориентированной на потребителя. В течение последних трех лет учеными разработаны мини-заводы (рис. 2) производительностью 1–3 тыс. т/г.

Рис. 2. Технологическая схема мини-завода для производства сухих       смесей:

1 – склад песка; 2 – грохот для первичной просевки песка; 3 – электрическая сушилка непрерывного действия; 4 – вибросито с очистителем сеток; 5 – склад добавок: 6 – пост фасовки добавок;  7 – бункеры фракционированного песка; 8 – дозаторы для песка; 9 – силосы для вяжущих; 10 – вибросита для просевки вяжущих; 11 – дозаторы для вяжущих; 12 – смеситель; 13 – фасовочная установка; 14 – склад готовой продукции

В отличие от стандартных заводов сухих смесей оснащенных, как правило, сушилками, работающими на газе, солярке или мазуте, в состав мини-завода входит электрический сушильный агрегат непрерывного действия. Расход электричества при сушке кварцевого песка составляет          120–140 Вт/кг (в зависимости от первоначальной влажности). При этом агрегат является экономичным, экологически чистым и не требует дорогостоящего содержания газового оборудования или хранилищ для нефтепродуктов, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности.

Мини-заводы, в отличие от больших заводов, имеют невысокую стоимость, не требуют больших производственных и складских помещений и существенных затрат на монтаж и демонтаж оборудования, отличаются высокой степенью мобильности. Замена кустарных производств на комплектные мини-заводы позволит повысить качество смесей.

Сдерживающим фактором широкомасштабного применения сухих смесей является отсутствие в строительных организациях силосов и контейнеров для перевозки и хранения материалов на стройплощадке. В результате этого поставка осуществляется в мешках, что увеличивает стоимость и снижает эффективность применения сухих смесей на объекте. Это касается и оборудования для применения смесей на строительных объектах (агрегатов для машинного нанесения штукатурных растворов, насосов-смесителей для заливки полов и т. п.).

Современные технологии сухих смесей в строительстве нашли широкое признание в России, что привело к расширению производства, увеличению притока инвестиций и активизации  научно-исследовательских работ в области производства сухих смесей и растворов на их основе, а также разработки нового оборудования.

Для дальнейшего совершенствования и обеспечения конкурентоспособности отечественного производства сухих смесей необходимо: создание нормативной базы по сухим смесям и растворам, проведение мероприятий для повышения качества и однородности свойств; разработка и внедрение высокотехнологичного оборудования, осуществление перехода от кустарных производств к перспективным малотоннажным производствам; развитие базы по транспортированию, хранению и переработке смесей на строительных объектах и механизации работ, взаимодействие отечественных производителей для решения общих проблем и задач.

В заключение можно отметить, что опыт использования сухих смесей несомненно показал их высокую эффективность и преимущества по сравнению с традиционными методами проведения работ:

– повышение производительности труда от 1,5 до 5 раз в зависимости от вида работ, механизации, транспортировки и т.д.;

– снижение материалоемкости по сравнению с традиционными технологиями в 3–10 раз в зависимости от видов работ (плиточные работы – в 7 раз, выравнивание стен и полов – в 10 раз);

– стабильность составов и, как следствие, повышение качества строительных работ;

– длительность срока хранения без изменения свойств и расходование по мере необходимости;

– возможность транспортирования и хранения при отрицательной температуре.

- Виды строительных смесей

2.1. Смеси механизированного применения

К смесям механизированного применения относятся стяжки для пола, составы для звукопоглощения и теплоизоляции, системы для оштукатуривания стен.

Для работы с выпускаемыми штукатурными смесями разработано высокоэффективное оборудование, позволяющее механизировать процесс приготовления и нанесения составов  (рис. 3) и обеспечивающее высокую производительность труда: одним агрегатом, который обслуживают два человека, можно оштукатурить 800 – 1000 м2  поверхности за смену.  Такой агрегат  готовит раствор из сухой смеси и набрасывает его на стену с высокой скоростью. С момента попадания сухой смеси в механизм и до момента попадания раствора на стену проходит 40–90 с, при этом 30 с затрачивается на подготовку смеси, а остальное время – на транспортирование раствора.

Рис.3. Механизированное нанесение штукатурного состава

Смеси для механизированного нанесения обладают высокой текучестью во время приготовления раствора, а во время транспортирования становятся тягучими и на оштукатуриваемую поверхность попадают уже в более вязком виде. Свойства смесей обеспечиваются различными химическими добавками, виды и количество которых зависят от характеристик объекта, видов подложки и времени года при производстве работ.

По существующим нормативам высококачественная штукатурка выполняется в несколько слоев:

– обрызговый;

– грунтовочный;

– накрывочный.

В ассортименте продукции, предлагаемой потребителю, значительное место отводится композициям, в которых кварцевый песок замещен пористыми наполнителями – перлитом или вспученным вермикулитом. Это так называемые “теплые штукатурки”, имеющие невысокую среднюю плотность 400 – 650 кг/м3 и теплопроводность 0,15 – 0,21 Вт/(м·К), прочность при сжатии 3,5 – 5 МПа.

Такие характеристики делают растворы легче обычных, обеспечивают хорошую теплоизоляцию конструкций. Например, 3 – 4 см перлитовой штукатурки равноценны по теплопередаче кладке в 1/2 кирпича. Химический состав перлита обеспечивает защиту конструкции от пожара, так как под воздействием высокой температуры из штукатурки в виде пара выделяется вода. При этом температура штукатурки сохраняется постоянной (около 100 °С) до полного испарения воды, что тормозит распространение огня.

Как правило, “теплые штукатурки” характеризуются низким коэффициентом термического расширения, благодаря чему в них практически не развиваются трещины, которые пропускают тепло. Такие составы отличаются хорошей укладываемостью, пластичностью, пониженным отскоком при механическом нанесении.

Перлитовые растворы, кроме хороших теплофизических свойств, обладают отличными звукоизоляционными качествами. Так, коэффициент звукопоглощения обычной штукатурки составляет 0,01 – 0,04, а перлитовой 0,1 – 0,54 для звуков различных частот. Это делает их незаменимыми при внутренних отделочных работах, особенно в межкомнатных перегородках. Звукоизоляционные свойства усиливаются, если поверхность имеет фактуру под “шубу”, “рваный камень”, “шагрень”. Для отделки поверхности и защиты штукатурки можно использовать паропроницаемые краски или специальные декоративные фасадные защитные штукатурки.

2.2. Ремонтные системы

Широкие возможности предоставляют строителям специальные виды сухих смесей – ремонтные системы. Они предназначены для восстановления поврежденных бетонных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий, мостов, подземных переходов и т.д. Комплекс высокоэффективных материалов позволяет справиться с повреждениями поверхностей различной степени, в том числе с обнаженной арматурой.

Разработаны рецептуры с различной динамикой набора прочности: от быстротвердеющих ремонтных составов для заделки отдельных трещин до систем восстановления крупноразмерных дефектов. Система характеризуется высокими прочностными показателями, термоэластичностью, адгезией (не менее 20 кг/см2), стойкостью к прониканию воды и других веществ, что предохраняет как саму систему, так и бетон под ней.

Разработаны специальные штукатурки и клеи для ячеистого бетона. Они за последние годы в связи с изменениями требований СНиП II-3–79 приобрели особое значение. Ячеистые бетоны, имея в своем активе такие неоспоримые преимущества, как малую среднюю плотность, теплопроводность, легкость в монтаже, все же имеют повышенное влагопоглощение и паропроницаемость, склонность к деформациям и усадке; в насыщенном влагой состоянии имеют малую морозостойкость. Поэтому использование таких материалов требует клеевых и штукатурных составов, разработанных специально для этих целей.

К примеру, на Московском опытном заводе сухих смесей (ОЗСС) разработан специальный клеевой состав (№ 26Я) для кладки ячеистого бетона. Материал в готовом виде наносится слоем 2 – 4 мм и характеризуется прочностью сцепления 0,5 МПа. Средняя плотность раствора                  1700 – 1800 кг/м3, прочность при сжатии – 10 МПа, морозостойкость – не менее 50 циклов.

Штукатурный состав для ячеистых бетонов должен быть легким и прочным. Обычный штукатурный раствор, нанесенный на ячеистобетонное основание, сразу отдает воду и при твердении становится хрупким. Поэтому штукатурка, разработанная специально для этих целей, дает широкие возможности строителям для возведения зданий из ячеистых бетонов, при этом она паропроницаема и позволяет выводить из блоков влагу. Материал удобен в применении и наносится как тонким (5 мм), так и нормальным слоем (до 30 мм). При толщине слоя более 30 мм необходимо армирование стекловолокнистой сеткой.

Нанесенная штукатурка должна удерживать воду для обеспечения нормального твердения и в то же время иметь малую среднюю плотность. Эти качества достигаются за счет введения наполнителей и минеральных добавок. Пониженное  водопоглощение обусловлено введением гидрофобизирующей добавки, поэтому состав годен под покраску с предварительной шпаклевкой и под декоративную штукатурку без промежуточного слоя.

2.3. Декоративные штукатурки

Актуальной разработкой последних лет стали сухие декоративные штукатурные смеси на известково-цементной основе с минеральными наполнителями для фасадов зданий и интерьерных работ. Выпускаемые материалы стойки к инсоляции и атмосферным воздействиям. При этом готовый состав можно наносить слоем от 3 мм специальным валиком и получать не только гладкую, но и рельефную поверхность (рис. 4).

Рис. 4. Нанесение декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки требуют тщательного подбора состава и окрашивания, которое производится минеральными пигментами, стойкими в щелочной среде. Создано более 250 оттенков декоративных штукатурок. Из них наиболее востребованными оказались около 30 оттенков, которые в основном и производятся.

Нанесение цветных декоративных штукатурок требует высокого профессионализма штукатуров. Необходим тщательный подход к приготовлению смеси, включающий строгое дозирование воды, нарушение которого ведет к пятнистости фасада; требуется соблюдение технологий нанесения и затирания декоративных штукатурок, специально подобранных к каждой конкретной поверхности. Качество и однородность декоративной штукатурки обеспечивается предварительным грунтованием поверхности. Грунт регулирует равномерность впитывания воды.

Декоративные штукатурки позволяют создавать поверхности различной фактуры (“червячную” или “царапанную”, “с начесом” и др.), которые могут использоваться для устранения строительных дефектов поверхности. При этом крупность наполнителя может варьироваться от 0,5 до 3 мм.

Наносятся  штукатурки  на  любую  поверхность  (кирпич, бетон, пенобетон, гипсоцементные перегородки, дерево) специальными инструментами – затирками с закругленными углами. Как уже упоминалось выше, некоторые декоративные штукатурки требуют специального грунтования. Ранее окрашенные или выровненные специальными составами поверхности зачищают, а затем наносят обрызговый слой. Приготовление состава и нанесение на поверхность производится при температуре не ниже 5 °С. Далее приведено описание и пример работы с декоративной тонкослойной штукатуркой на минеральной основе Церезит CT35. Назначение – устройство декоративных тонкослойных штукатурных покрытий типа “короед” при наружных и внутренних работах.

#### Технические параметры. Внешний вид: белая. Выпускается также штукатурка  с различными  цветовыми  оттенками.  Размер фракции (макс.) – 3,5 мм. Высыхание – около 3 ч при комнатной температуре. Расход – около 3 кг на 1 кв. м. Хранение – 1 год в оригинальной упаковке и сухих условиях. Упаковка – мешки по 25 кг.

Потребительский анализ. Свойства:  штукатурка характеризуется высокой прочностью, паропроницаемостью (дает “дышать” поверхностям), морозостойкостью, имеет хорошую адгезию к различного рода поверхностям (главное, чтобы они были плотными, неосыпающимися и очищенными от загрязнений). Покрытие, получающееся из  Церезит CT35, гидрофобно (водоотталкивающее), стойко к атмосферным воздействиям, поэтому его можно использовать на фасадах зданий. Данный продукт является экологически чистым.

Приготовление:  25 кг штукатурки перемешивается с 5–5,6 л воды. Сухую смесь засыпают в холодную воду и интенсивно перемешивают с помощью дрели с насадкой до получения однородной массы, затем делают паузу 5 мин и еще раз перемешивают. Жизнеспособность готового раствора – 60 мин.

Нанесение штукатурки. При наружных работах прочные основания с известковыми, цементно-известковыми и цементными покрытиями, а также бетон в грунтовке не нуждаются, их необходимо просто обильно увлажнить за час до нанесения штукатурки. Непрочные или сильно впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой. При внутренних работах непрочные покрытия, а также гипсовые, гипсокартонные плиты, ДСП, также необходимо предварительно грунтовать.

Штукатурка наносится стальным шпателем. Спустя некоторое время, когда раствор перестанет прилипать к инструменту, можно формировать структуру поверхности при помощи деревянной или пластмассовой терки.
Работы следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила: наносить “мокрое по мокрому”. При длительных перерывах следует “законсервировать” шов: наклеить липкую ленту вдоль линии окончания работ, наложить на нее штукатурку. При возобновлении нанесения лента вместе с остатками свежей штукатурки удаляется. Температура приготовленного раствора и температура основания должны быть не менее +5 (С и не более +25 (С.

При формировании декоративного покрытия можно получить самый разнообразный рисунок – это зависит от вашего воображения. И все – с помощью одной терки!  Меняйте траекторию ее движения и получите горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные углубления на поверхности штукатурки (см. рис. 4).

2.4. Гипсовые отделочные материалы

В последнее время большое внимание уделяется требованиям экологии,  охраны здоровья человека и окружающей среды. Одним из важных свойств гипсовых отделочных материалов является регулирование влажности воздуха и создание в помещении благоприятного для человека микроклимата. Наши предки предпочитали гипсоизвестковую штукатурку, небезосновательно полагая, что она позволяет очищать воздух в жилых помещениях, поглощает неприятные запахи. Это свойство гипса связано с особенностями его поровой структуры.

При получении гипсового теста нормальной густоты затрачивается в 2–3 раза больше воды, чем необходимо для гидратации полугидрата сульфата кальция. Избыточная вода нужна для придания смеси литьевой консистенции. Находящаяся в теле формирующегося гипсового камня химически не связанная вода образует неплотности между кристаллическими сростками. При сушке вода оставляет в структуре материала микрощели и капилляры, возникает характерная для гипса открытая пористость.

Высокая пористость является положительным качеством при применении гипса внутри помещений, однако в случае использования его с наружной стороны ограждающих конструкций (например для отделки фасадов зданий), она становится серьезным недостатком. Это связано с резким снижением физико-механических показателей гипсовых изделий при увлажнении. Именно вследствие повышенной пористости гипс оказывается весьма проницаемым для влаги.

Уменьшения пористости и, следовательно, проницаемости можно достичь посредством снижения водогипсового отношения смеси. Для снижения водопотребности используют добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ). Более эффективное воздействие на гипсовые растворы оказывают добавки суперпластификаторов. Вводимые в гипсовое вяжущее в количестве 0,06–0,8 мас. %, они приводят к снижению количества воды затворения с одновременным увеличением относительной плотности и прочности полученной поверхности.

Для уплотнения гипсовой массы нелитьевой консистенции применяют различные способы механического воздействия: прессование, трамбование, вибрирование, а также сочетания данных видов воздействия. При этом обычно увеличивается расход вяжущего, усложняется технология изготовления гипсовых изделий. Эти мероприятия частично позволяют достичь определенного снижения проницаемости гипса, но никак не изменяют высокую растворимость кристаллогидрата.

Одним из современных направлений повышения водостойкости гипсовых отливок является введение в состав смеси водорастворимых органических добавок, то есть создание композиционного гипсополимерного материала. Идея заключается в том, что гипс при гидратации создает каркас из кристаллических сростков двугидрата, а смола, отверждаясь, в свою очередь образует непрерывную полимерную матрицу.

Плиточные смеси предназначены для укладки плитки на хорошо подготовленную, выровненную поверхность. При этом достигается значительная экономия клеевого раствора, поскольку материал наносится на поверхность тонким слоем с использованием специального зубчатого шпателя. Ассортимент плиточных смесей позволяет проводить работы внутри и снаружи здания при облицовке полов и стен. Для затирки швов разработаны специальные фуговочные смеси, в состав которых вводятся пигменты.

Самовыравнивающиеся смеси для наливных полов используются при создании идеальной поверхности пола для последующей укладки линолеума, кафельной плитки, паркета.

Кладочно-монтажные смеси относятся к материалам многоцелевого назначения. Данные штукатурные смеси на цементной основе применяются для оштукатуривания стен, потолков, выполненных из бетона, кирпича и т.д. Нанесение готового раствора можно производить вручную или механически слоем 5–10 мм за один-два приема.

Отличительной особенностью кладочно-монтажных цементно-песчаных смесей является возможность производства работ не только в летнее, но и в зимнее время при температуре воздуха до -15 °С, что особенно ценно для отечественного строительства. Материалы применяются для возведения и ремонта бетонных и кирпичных стен, заделки швов и бетонирования лестниц.

Серия сухих шпаклевочных смесей на цементной, меловой и гипсовой основе может быть использована для подготовки стен, потолков и фасадов к окраске и грунтованию. Они применяются для заделки трещин, закрепления несущих конструкций, создания декоративных поверхностей. Особые виды шпаклевок могут использоваться не только на бетонных и кирпичных, но и на деревянных и металлических поверхностях.

Нельзя не рассмотреть такой вид продукции, как составы для ремонта, санации и гидроизоляции жилых и промышленных зданий, мостов, опор, элементов дорожных покрытий и других промышленных конструкций. Применение таких материалов в каждом конкретном случае должно сопровождаться консультациями специалистов предприятия-изготовителя данного состава.

На рис. 5 показан аналог системы теплоизоляции фасадов “Теплый дом” немецкой фирмы “Лоба”, которая занимается утеплением ограждающих конструкций с начала 1960-х гг.  В настоящее время в наше стране частично налажен выпуск компонентов  системы “Теплый дом”. Но отечественным строителям приходится пользоваться дорогостоящими импортными материалами, а именно: фасадными дюбелями немецкой фирмы “Эйот”, направляющими и профилями  фирмы “Протектор”, минераловатными утеплителями фирмы “Рок-вул”. Это связано с тем, что пока на отечественном рынке нет производителей, качество продукции которых способно составить конкуренцию западноевропейской продукции из-за отсутствия необходимого технологического оснащения. Ряд отечественных предприятий ставит перед собой цель полной замены импортных составляющих на материалы отечественного производства с дальнейшей адаптацией их в России, что существенно снизит стоимость всей системы “Теплый дом”. Необходимо отметить, что процесс адаптации включает в себя не только замену отдельных элементов, но и их апробацию на территории России, где климатические условия более суровые по сравнению с европейскими странами.

Рис. 5. Система “Теплый дом”

Выбор утеплителя и его толщина определяются на основании теплотехнических расчетов, исходя из требований к теплопередаче ограждающих конструкций здания с учетом климатических условий и требований противопожарных норм. Гарантией долговечности и надежности является соблюдение технологии выполнения работ по организации фасадной поверхности с использованием специальных клеевых, выравнивающих и штукатурно-декоративных смесей (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Основные компоненты строительных смесей

| Вяжущие | Наполнители | Хим. добавки |
| --- | --- | --- |
| Портландцемент, белый цемент, гипс, ангидрит, известь, глиноземистый цемент, диспергируемые полимерные порошки | Кварцевый песок, известняк, мел, доломит, перлит, каолин, микрокремнезем, пылеунос, волокна (фибра), пигменты, легкие заполнители (керамзит, вспученный вермикулит и перлит, пемза и др.) | Пластификаторы, стабилизирующие и водоудерживающие, диспергируемые полимерные порошки, замедлители, укорители, загустители, порообразующие и антивспенивающие добавки, гидрофобизаторы |

Сухие смеси стали неотъемлемой частью современного строительства. В этих материалах для достижения заданных технологических и эксплуатационных свойств смешаны гидравлически активные минералы (цемент, известь, сульфаты), зернистые наполнители, диспергируемые порошки, эфиры целлюлозы и модифицирующие добавки, о которых пойдет речь в следующей главе.

3. Наполнители и добавки

3.1. Наполнители

В зависимости от размера частиц различают грубые (0,1 – 4 мм) и тонкие (< 100 мкм) наполнители. Обычно это карбонат кальция (СаСО3) или диоксид кремния (SiO2). Большое значение имеет оптимальное распределение наполнителей по размерам. Наполнители могут быть инертными или активными. Наиболее часто используемые активные наполнители – это побочные индустриальные продукты: шлаки, пылеунос вращающихся печей, микрокремнезем или природные пуццолановые минералы. Химически они являются алюмосиликатами с высоким содержанием оксида кальция и обладают различной растворимостью в воде. Тонкодисперсные активные наполнители взаимодействуют с гидратами, образующимися из вяжущих. Обычно эти реакции происходят в течение длительного времени (> 7 дней) или при нагревании (автоклавная обработка).

3.2. Добавки, применяемые в штукатурных составах

Различают полимерные добавки (диспергируемые порошки) и стабилизирующие добавки. По своей химической природе полимерные добавки могут быть различных типов:

- стирол-бутадиеновые сополимеры;

- гомополимеры   полиакриловых эфиров;

- стирол-акриловые сополимеры;

- винилацетатные гомополимеры;

- винилацетатэтиленовые сополимеры;

- винилацетатакриловые сополимеры и др.

Введение полимеров в состав сухих смесей обычно приводит к увеличению прочности при изгибе и адгезии к основанию, улучшает морозостойкость вследствие снижения водопроницаемости раствора. Также может быть улучшена стойкость к абразивному износу. Ошибки при использовании этих добавок вызывают снижение прочности и заметно увеличивают время твердения растворов. Добавка полимера также увеличивает пористость конечного продукта. Поэтому необходимо введение веществ, снижающих пенообразование.

Стабилизирующие добавки придают смеси консистенцию и реологические свойства, оптимальные для того или иного применения. Кроме того, они позволяют избежать седиментации и испарения воды из готового раствора до схватывания. Эти модификаторы также улучшают некоторые конечные свойства продукта. Стабилизирующие добавки могут быть минеральными (слоистые силикаты), органическими (полисахариды) или синтетическими органическими веществами, например производными целлюлозы (эфиры целлюлозы), которые широко используются в сухих строительных смесях.

Можно выделить различные классы добавок: ускорители и замедлители схватывания и отверждения, пластификаторы, разжижители и вещества, снижающие водопотребление,  воздухововлекающие добавки, пенообразующие вещества и вещества, снижающие пенообразование, смачивающие добавки, красители, химические добавки для улучшения качества строительных растворов.

3.3. Применение пигментов и цветных вяжущих

Свойства смесей во многом зависят от качества и свойств окрашивающих их пигментов, поэтому к пигментам предъявляются особые требования по стойкости к щелочам, солнечному свету и атмосферным воздействиям. Пигменты должны обладать высокой красящей способностью и оказывать слабое влияние на физико-механические свойства смесей.

Пигменты для получения цветных смесей подразделяются

- на синтетические;

- природные минеральные;

- красковые руды;

- органические.

Допускается вводить в смесь не более 15 % минерального синтетического или природного пигмента и не более 0,5 % органических пигментов от массы вяжущего. Пигменты должны представлять собой сухой мягкий порошок или гранулы, из которых можно получить порошок без размалывания. В присутствии цемента цвет пигментов может поблекнуть в результате образования на его поверхности белых полупрозрачных осадков, поэтому сравнение цветов проводится на свежеприготовленных поверхностях или в порошках через стеклянную пластину.

Для получения различных оттенков в смесь может вводиться пигмент или смесь пигментов большими или маленькими порциями. Условно пигменты разделяются на “сильные” (концентрированные) и “слабые”, полученные предварительным смешением с наполнителем. Если для получения нужного оттенка цвета смеси требуется ввести 10 – 15 % пигмента от массы вяжущего, то следует применять меньшую порцию более сильного пигмента, так как его большие порции снижают прочность продукции за счет значительного увеличения водопотребности смеси. Для получения цементной продукции пастельного цвета обычно трудно распределить очень маленькие порции “сильного” пигмента и удобнее применять большую порцию пигмента с более низкой насыщенностью тона или “сильный” пигмент, предварительно смешанный с наполнителем.

Для получения цветной смеси, отличной от цвета отдельного пигмента, можно использовать два и более пигментов. Однако необходимо соблюдать осторожность при их комбинировании, так как пигменты могут быть несовместимы по рН и иметь различный доминирующий размер частиц.

Когда в смесь вводят более одного пигмента для получения комбинированного цвета, необходимо гораздо более длительное время смешивания. Поэтому пигменты предпочтительно смешивать предварительно, до получения однородного комбинированного цвета, и после этого вводить их в смесь.

Пигменты в сухие штукатурные смеси могут вводиться непосредственно перед применением в виде водной пасты вместе с водой затворения. Паста состоит из пигмента, соответствующего требованиям нормативной документации, и воды с добавлением поверхностно-активных агентов. При использовании пигментной пасты необходимо учитывать содержание воды в ней и удостовериться, что поверхностно-активные агенты и другие добавки не повлияют на свойства конечной продукции. Считается, что пигмент, используемый в максимальных пропорциях, рекомендованных производителем, не оказывает существенного влияния на сроки схватывания и нарастание прочности материалов из портландцемента. При этом начальное время схватывания раствора должно быть не менее 45 мин, а конечное – не более 10 ч. Разница времени схватывания между растворами из сухих смесей без пигмента и с пигментом должна быть не более     30 мин. Средний предел прочности при сжатии раствора, содержащего пигмент, не должен отличаться более чем на 20 % от среднего предела прочности при сжатии раствора без пигмента.

Выбор пигментов для окрашивания смесей определяется свойствами пигментов и материалов, характером их взаимодействия, а также параметрами переработки смеси и условиями эксплуатации изделий, изготовленных из смесей.

Целесообразно разделить свойства пигментов на две условные группы. Свойства пигментов, которые нельзя изменить в процессе окрашивания смеси: цвет, термостойкость, атмосферостойкость, химическая стойкость, стойкость к миграции, стоимость. Свойства пигментов, которые можно изменить в процессе окрашивания смеси: диспергируемость, интенсивность цвета. Свойства, указанные в первой группе, связаны со структурой и природой красящего вещества, поэтому их нельзя изменить в процессе получения окрашенных материалов. Свойства второй группы связаны с гидрофобно-гидрофильными свойствами пигментных частиц, их прочностью.

Цвет. Цвет определяется назначением смеси и может быть до некоторой степени произвольным или обоснованным технической необходимостью. При отсутствии жестких технических требований к смеси для выбора пигмента можно руководствоваться только эстетическими соображениями. В этом случае можно пользоваться достаточно большой цветовой гаммой с широким пределом допустимых отклонений по цвету, яркости и чистоте с учетом экономических аспектов.

Тепло-, свето-, атмосферо- и химическая стойкость. Все эти свойства известны для каждого пигмента и определяются физическими методами. Однако применительно к конкретному материалу (сухой декоративной строительной смеси) знание собственной стойкости пигмента оказывается недостаточным, поскольку он может вести себя по-разному в условиях гидратации вяжущего и образования искусственного камня.

Теплостойкость. Как правило, неорганические пигменты более термостойки, чем органические. Исключение составляют малочисленная группа – кристаллогидраты (желтый железоокисный пигмент) и некоторые пигменты осадочного типа (свинцовый крон, железная лазурь и др.). Очень часто для повышения теплостойкости смешивают органические пигменты с неорганическими.

Свето- и атмосферостойкость требуются от пигмента в том случае, когда окрашенные смеси применяют вне помещения. При одновременном воздействии тепла, влаги и солнечного света даже светостойкие пигменты разрушаются. Это проявляется в выцветании, потемнении, изменении оттенка окрашенного материала. Особенно подвержены таким изменениям композиционные материалы, содержащие смесь органических и неорганических пигментов.

Под химической стойкостью пигмента на практике принимают не только его стойкость к кислотам, щелочам и другим реагентам, но и весь комплекс химических воздействий в системе “вяжущее – пигмент” в условиях переработки и эксплуатации.

Стойкость к миграции. Различают четыре типа миграции пигмента из материала:

а) контактная миграция – переход пигмента из окрашенного материала в другой соприкасающийся с ним материал;

б) маркость – миграция на свободную поверхность окрашенного материала (может быть установлена визуально);

в) загрязнение – миграция пигмента на поверхность оборудования при переработке;

г) бронзирование – выход пигмента на поверхность связующего и придание ему металлического блеска.

Каждая из этих форм миграции может существовать в отдельности или в сочетании друг с другом. Эффекты миграции могут быть снижены специальной поверхностной обработкой – модифицированием пигментов. Критерием склонности к миграции является растворимость пигментов в окрашенном материале: чем выше растворимость, тем больше склонность к миграции.

Красящая способность и диспергируемость. Эти важнейшие свойства пигментов определяют колористические, технологические и физико-механические свойства окрашенного материала. Красящая способность пигмента определяется как размером первичных частиц, так и диспергируемостью, хотя и в меньшей степени. Пигменты с высокой красящей способностью и высокой диспергируемостью необходимо использовать в тех случаях, когда требуется получение насыщенного тона при введении минимального количества пигмента.

Недостаточная диспергируемость пигмента всегда приводит к снижению физико-механических свойств и ухудшению внешнего вида готовой продукции. С целью достижения нужной насыщенности цвета приходится повышать концентрацию пигмента в смеси, что вызывает ряд нежелательных явлений, например снижение прочности. Кроме того, снижается экономическая эффективность использования пигментов, нередко дефицитных и дорогих. Таким образом, достижение высокой диспергируемости является первостепенной задачей при окрашивании смеси пигментами.

При окрашивании смеси для наливных полов и изготовлении изделий малых архитектурных форм целесообразно использовать одновременно и пигменты, и цветные цементы.

Цветные цементы имеют те же классификационные признаки, свойства,  терминологию, что и общестроительные, и отличаются от последних только декоративными свойствами.

Анализируя значения базовой номенклатуры показателей качества цветных цементов, следует отметить, что:

- по составу ГОСТ 15825–80 предусматривает содержание портландцементного клинкера не менее 80 % от массы цемента;

- по тонкости помола ГОСТ 15825–80 нормирует остаток на сите    № 008, который не дает полной характеристики гранулометрического состава цемента. Требования к удельной поверхности не предъявляются;

- применение цветного цемента в качестве отделочного материала диктует необходимость нормирования его прочности в ранние сроки – 1, 3 и 7 сут, а не в 28 сут, как в ГОСТе 15825–80;

- белизна портландцементного клинкера и добавок для цветного портландцемента нормирована   требованиями ГОСТ 965–80;

- цветовая гамма цветных цементов отечественного производства ограничена узким кругом применяемых красящих добавок.

3.4. Особенности и преимущества растворов с применением

добавок и наполнителей

Для плиточных и для штукатурных растворов очень важна хорошая устойчивость раствора к сползанию (рис. 6).

Рис. 6. Устойчивость к сползанию

Введение специальных добавок предотвращает сползание приклеиваемой плитки или штукатурки во влажном состоянии, нанесенной толстым слоем. При этом упрощается технология и повышается скорость процесса нанесения. Хорошая устойчивость к сползанию позволяет добавлять в композицию больше воды, что сокращает расход раствора (можно покрывать больше поверхности с одинаковым количеством раствора в пересчете на единицу сухого продукта).

Такого преимущества можно достичь, используя смеси, модифицированные специальными добавками. Высокую устойчивость к сползанию раствора можно получить при использовании эфира крахмала. Добавка на этой основе была специально разработана для применения в строительной промышленности в целях предотвращения сползания. В кладочных растворах при использовании данной добавки улучшается стабильность раствора в мокром состоянии.

#### Время корректировки. Время корректировки – это отрезок времени, когда возможно изменить положение приклеенного на субстрат предмета (например, керамической плитки, приклеенной на тонкий слой плиточного раствора) без существенной потери адгезионной силы между раствором и предметом (рис. 7).

Рис. 7. Адгезионные свойства раствора

Субстраты и плитки с большой адсорбционной способностью из-за их большой капиллярности сокращают время корректировки. Для решения данной проблемы разработана серия добавок, улучшающих водоудерживающую способность, при этом уменьшаются потери (адсорбция) воды субстратом и продлевается время корректировки.

#### Открытое время. На поверхности свеженанесенного плиточного раствора может образоваться корка. Это приводит к ухудшению адгезии между плиткой и раствором. Отрезок времени между моментом нанесения раствора и образованием корки называется “открытое время”.

С помощью введения в раствор модифицирующих добавок  замедляется процесс образования корки, продлевая тем самым открытое время плиточного раствора. Таким образом, специалист-плиточник получает возможность нанесения плиточного раствора на большую поверхность, что делает его работу более эффективной.

#### Воздухововлекающие добавки. Все воздухововлекающие добавки представляют собой поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они уменьшают поверхностное натяжение воды и тем самым улучшают обволакиваемость самых мелких частиц раствора. Для воздухововлекающих агентов типично образование в растворе равномерно распространенных по всему объему микропор. Они минимизируют вероятность образования трещин, увеличивают эффективность расхода и улучшают технологичность раствора.

#### Особенности выбора правильного типа химической добавки. Современными исследователями разработаны высоковязкие типы добавок на основе метилцеллюлозы. Эти продукты могут помочь снизить себестоимость сухой смеси из-за уменьшения процентной доли самой добавки, но выбор и применение их требуют особой осторожности. Параллельно с возможным прямым экономическим эффектом действуют и другие правила, которые усложняют применение высоковязкостных материалов: чем выше вязкость продукта, тем выше чувствительность строительных растворов к условиям производства и к использованию их непосредственно на стройплощадке. Поэтому рабочему перед использованием данных компонентов необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией по применению выбранной высоковязкой добавки.

- Экономическая ЭФФЕКТИВНОСТЬ применения сухих штукатурных смесей

#### 4.1. Особенности и преимущества сухих штукатурных составов

Высокое качество и доступные цены способствуют все более активному применению гипсовых смесей для внутренней отделки помещений. Чтобы этот процесс получил дальнейшее развитие, необходимо убедить строителей-отделочников в перспективности технологий с использованием гипсовых материалов.

Еще совсем недавно гипсовые сухие смеси, особенно штукатурные, практически не находили применения в строительстве. В основном для штукатурных работ, как снаружи, так и внутри зданий, использовались традиционные цементно-песчаные и известково-песчаные составы, качество которых отставало от аналогичных импортных материалов. Если применение цементно-песчаных  штукатурок снаружи зданий обусловлено их физико-механическими свойствами (высокой плотностью и прочностью, стойкостью к атмосферным осадкам, морозостойкостью и т.д.), то для внутренней отделки помещений эти показатели не имеют практического значения. Напротив, в силу высокой плотности и низкой пористости цементно-песчаные материалы не способствуют созданию в помещении нормального влажностного режима. Зачастую происходит повышение влажности в стене в результате внутренней конденсации влаги, вследствие чего на поверхности стен могут возникать благоприятные условия для образования грибков и плесени. Характерные для цементных растворов усадочные явления способствуют образованию на поверхности штукатурок трещин, а сами поверхности требуют дополнительного шпаклевания и, соответственно, расхода шпаклевок.

Известково-песчаные штукатурные смеси благоприятно воздействуют на климат в помещении, однако также имеют определенные недостатки, ограничивающие их применение. У известково-песчаных оснований, например, древесностружечных плит, а также плит из жесткого пенопласта минимальная толщина штукатурного слоя 5 мм, средняя – 10 мм. В связи с тем, что гипс в отличие от цемента при твердении расширяется, гипсовые  штукатурные  смеси практически не имеют усадки, поэтому возможно нанесение достаточно толстых слоев, при этом в процессе обработки штукатурный раствор не течет благодаря низкой склонности к тиксотропии. Более толстый слой штукатурки наносится за несколько приемов, в этом случае первый слой еще в мягком состоянии следует “начесать” в виде ласточкина хвоста и только после отверждения нанести следующий слой штукатурного раствора.

При изготовлении внутренней штукатурки можно начинать работу только при условии, что температура внутри помещения превышает +5 °С и ее снижение в процессе оштукатуривания не предвидится.

Для прочного сцепления штукатурки с основанием большое значение имеют свойства его поверхности. Перед оштукатуриванием необходимо тщательно осмотреть и подготовить основание: очистить от пыли, грязи, отслаивающихся элементов, обязательно удалить масляные пятна и краску.

Поверхность основания с повышенной впитывающей способностью следует хорошо увлажнить или предпринять меры, чтобы предотвратить быстрое обезвоживание раствора. Для этого рекомендуется обработать поверхность грунтовкой Тифенгрунд или Грундирмиттель. На плотные, плохо впитывающие влагу бетонные основания наносят грунтовку Бетоконтакт, придающую поверхности шероховатость и хорошую адгезионную способность.

Очень часто устраивают маяки из раствора штукатурной смеси, формируя полосы (шириной около 10 см) необходимой высоты. Расстояние между маяками определяется размером правила.

Штукатурный раствор наносят на поверхность кельмой и штукатурной доской (соколом), набрасыванием или намазыванием, после чего разравнивают правилом. Эту операцию следует завершить не позднее чем через 20 мин после приготовления раствора, иначе раствор начнет терять подвижность и равномерность его распределения на поверхности основания нарушится. Как только раствор начнет схватываться (примерно через 45–60 мин), излишки его снимают, а неровности разравнивают. На такую шероховатую поверхность после ее высыхания можно приклеить керамическую плитку.

Для получения гладкой поверхности под окраску или оклейку обоями следует продолжить обработку штукатурки, для чего необходимо затереть ее обильно увлажненной теркой с войлоком или пористой резиной, а затем произвести затирку металлической теркой. Чтобы добиться глянцевой поверхности, рекомендуется в течение 24 ч штукатурку вновь увлажнить и отшлифовать металлической теркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется.

По желанию поверхность штукатурки можно структурировать, придавать ей различный рисунок или фактуру. Для этого после нанесения и разравнивания смеси необходимо прокатать поверхность рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочными инструментами (например, мастерком, затиркой, жесткой кистью).

Следует отметить, что с помощью гипсовых растворов очень удобно оштукатуривать различные архитектурные детали (например, русты, оконные и дверные откосы, колонны, пилястры и др.), которыми так богата внутренняя отделка зданий. После сушки поверхность гипсовых штукатурок рекомендуется прогрунтовать в целях укрепления и улучшения адгезии при последующей окраске или приклеивании обоев.

Применение для внутренней отделки зданий гипсовых штукатурных смесей позволяет создавать высококачественные поверхности и обеспечивать благоприятный уровень гигиенической комфортности помещения.

Для приготовления штукатурного раствора гипсовую сухую смесь всыпают в воду и тщательно перемешивают механической мешалкой   (рис. 8) до однородной консистенции – без комков. Быстро приготовить пластичный раствор вручную сложно. Не рекомендуется использовать теплую воду, тем более горячую – это ускоряет схватывание штукатурного раствора. Чтобы поверхность штукатурки была максимально ровной, необходимо заранее установить на основание маяки. С этой целью можно использовать металлические (нержавеющие) выравнивающие рейки, которые прикрепляют к основанию штукатурным раствором или механическим способом.

Рис. 8. Приготовление штукатурного раствора

В России в последние годы все большее распространение приобретают  “сухие” способы внутренней отделки помещений. При этом используются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, металлические профили, гипсовые пазогребневые плиты и, конечно, сухие строительные смеси различного назначения (рис. 9).

## Рис. 9.  Внутренняя отделка

4.2. Анализ экономической эффективности применения наиболее

распространенных сухих штукатурных смесей

Появление большого количества сухих смесей как импортного, так и отечественного производства на рынке строительных материалов России позволяет значительно разнообразить отделку зданий и помещений, использовать нетрадиционные способы решения инженерных задач при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, не ограничивать замыслы архитекторов и дизайнеров. Однако достоверной научно-технической информации по применению сухих строительных смесей пока явно недостаточно. Специалистам часто приходится довольствоваться рекламными проспектами фирм-производителей.

Одним из крупнейших производителей сухих строительных смесей не только за рубежом, но и в России является компания “Кнауф. Фирмой накоплен значительный объем как технологической, так и экономической информации по производству и применению сухих строительных смесей.

Известно, что сухие строительные смеси изготавливаются на различных видах вяжущего, имеют различные свойства и области применения. Они применяются для проведения штукатурных, шпаклевочных, клеевых, ремонтных и других строительных работ.

Сухие штукатурные смеси составляют основную долю производимых и потребляемых в России смесей. Наибольший объем производства на российских предприятиях составляют штукатурные смеси Ротбанд, Гольдбанд и их аналоги, изготовляемые на основе гипсового вяжущего. Учитывая, что плотность гипсовых штукатурок почти в два раза меньше цементно-известковых, то и расход сухой смеси снижается (1 т гипсовой смеси хватает на оштукатуривание 80 – 85 м2 поверхности, а цементно-известковой – на 42 – 45 м2). При производстве штукатурных работ смесями Ротбанд или Гольдбанд и соблюдении технологии их применения получается поверхность, уже готовая под высококачественную покраску, и не требуется трудоемких подготовительных работ, таких, как шпаклевание и шлифование.

Однако сравнивать только технологические операции, выполняемые при оштукатуривании, и трудозатраты на них будет не совсем корректно. Применение сухих гипсовых смесей исключает расход шпаклевки и шлифовальной бумаги. В табл. 2 приведена стоимость материалов и работ для 1 м2 оштукатуренной и зашпаклеванной поверхности при средней толщине слоя 10 – 12мм.

Т а б л и ц а  2

Ориентировочная стоимость 1 м2 оштукатуренной поверхности

разными составами, р.

| Наименование позиции | Цементно-известковая смесь | Смеси Ротбанд, Гольдбанд |
| --- | --- | --- |
| Стоимость смеси ......................................................... | 36 | 40,5 |
| Стоимость шпаклевки ................................................ | 10,45 | – |
| Стоимость шлифовальной бумаги ............................ | 5 | – |
| Стоимость штукатурных работ (средняя) ................ | 95 | 95 |
| Стоимость шпаклевочных и шлифовочных работ (средняя) ...................................................................... | 42,5 | – |
| Итого: | 188,95 | 135,5 |

Данные этой таблицы показывают, что при применении гипсовых штукатурных смесей достигается экономический эффект 53,45 р на 1 м2 поверхности, то есть около 39 %. Этот расчет сделан при условии одинаковой производительности труда, хотя более легкая гипсовая штукатурная смесь позволяет ее увеличить.

Резко отличается производительность труда при оштукатуривании бетонных поверхностей традиционными цементно-песчаными и гипсовыми растворами. Для первых необходимо прикрепить к стене сетку-рабицу. Во втором случае нужно лишь нанести на поверхность грунтовку Бетоконтакт, имеющую высокую адгезию как к бетону, так и к гипсовым штукатурным растворам. Даже не проводя хронометраж этих различных технологических операций, можно предположить, что во втором случае трудозатраты будут значительно меньше. Меньше будут и материальные затраты. Если стоимость 1 м2 сетки с ее креплением стоит примерно 45 р/м2, то стоимость работ по нанесению Бетоконтакта вместе со стоимостью материала составляет около 33 р/м2.

Эти сравнительные расчеты сделаны на основании средних реальных договорных расценок, существующих на строительном рынке Москвы и Московской области. Стоимость материалов определена по прейскуранту СП “Тиги кнауф” на 01.03.1999 г. Конечно, если использовать расценки по ЕНиР с учетом существующих переводных коэффициентов, то крепление сетки к бетонной поверхности будет стоить 2,77 р/м2, а нанесение кирочкой насечки на бетонную поверхность – 6,23 р/м2. Следует отметить, что номенклатура сухих строительных смесей достаточно широка; это позволяет расширить спектр выполняемых работ. Применяя сухие смеси, можно оптимизировать выбор материала и затраты на выполнение каждого вида работ.

Высокую экономическую эффективность имеют сухие клеевые составы. К ним относятся клеи на основе цемента, предназначенные для приклеивания керамической плитки и натурального камня. Они отличаются высокой адгезией, прочностью, водостойкостью и технологичностью в работе. При затворении клеевых смесей специальной добавкой повышается адгезия, и новую облицовочную плитку можно приклеивать на старую, предварительно обработав ее соответствующей грунтовкой. Экономический эффект налицо.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение сухих строительных смесей в российском строительстве будет и дальше неуклонно расширяться. Их использование требует высокой квалификации штукатуров, знания видов, состава и свойств новых отделочных материалов, поднимает работу специалиста на новый качественный уровень, повышает культуру и качество строительства, позволяет достигать высокой архитектурной выразительности и сокращать затраты.

5. Классификация и основные свойства материалов, применяемых в штукатурных смесях

5.1. Классификация и стандартизация строительных материалов

В практике использования сухих штукатурных смесей применяют большое количество различных материалов. В зависимости от происхождения, вида сырья, способа получения, назначения, особых свойств и других показателей эти материалы разделяют на отдельные группы, т. е. классифицируют. По происхождению строительные материалы подразделяют на природные и искусственные.

Природные материалы получают непосредственно из природного сырья путем механической обработки, но без изменения первоначального химического состава и структуры. Эти материалы сохраняют основные свойства исходного сырья. Например, природный песок, который перед использованием в составе той или иной смеси не только очищают от примесей, но и в отдельных случаях сортируют по размеру зерен.

Искусственные материалы, получаемые после специальной переработки природного и  искусственного сырья, по физико-механическим свойствам значительно отличаются от исходного сырья. Так, из глины, легко размокающей в воде, получают после формования и обжига водостойкие керамические материалы (кафель, керамическую плитку).

Требования к основным строительным материалам и изделиям содержатся в Строительных нормах и правилах (СНиП и СН), государственных   стандартах (ГОСТ) и технических условиях (ТУ).

Строительные нормы и правила (СНиП) – свод основных нормативных документов, применяемых в строительстве в нашей стране. Строительные нормы (СН) устанавливают для отдельных видов работ правила использования строительных материалов. Технические требования СНиП и СН направлены на повышение качества и снижение стоимости строительства.

Государственный стандарт (ГОСТ) – документ, в котором дается краткое описание материала и способа его изготовления, классификация; конкретно указаны форма, размеры, марки и сорта (если они имеются); технические показатели; правила приемки, упаковки, транспортирования и хранения; методы испытаний материала или изделия, которые иногда выделяются в отдельный ГОСТ.

Технические условия (ТУ) утверждают на материалы, которые еще не стандартизированы или ограниченно применяются. В ТУ указаны также правила приемки, методы испытаний и требования к качеству, форме, размерам и сортам выпускаемой продукции.

5.2. Физические свойства

Физические свойства характеризуют физическое состояние материала, а также его способность реагировать на внешние факторы, не влияющие на химический состав материала.

Объемная плотность (кг/м3) – масса единицы объема материала в естественном состоянии, т. е. с порами и пустотами.

Объемная плотность зависит от влажности материала: с увеличением влажности объемная масса повышается. Для рыхлых материалов (песка, щебня, цемента) определяют насыпную плотность. Насыпной плотностью называется масса единицы объема рыхлого материала, насыпанного в какую-либо тару без уплотнения.

Объемную плотность строительных материалов учитывают при расчете массы сооружения, подсчете необходимых транспортных средств, определении вместимости тары или складов для хранения материалов. Большинство материалов имеют поры, поэтому объемная плотность, как правило, меньше плотности.

Плотность (кг/м3) характеризуется количеством массы вещества в единице объема.

Пористость – степень заполнения объема материала порами. Определяют ее общим объемом пор в единице объема материала. Значение пористости строительных материалов колеблется от 0 (стекло, сталь) до 98 % (мипора).

Водопоглощение – способность материала впитывать и удерживать в своих порах воду. Различают массовое и объемное водопоглощение. Массовое водопоглощение определяется разностью масс материала в насыщенном водой состоянии и сухом состоянии к массе сухого материала. Объемное водопоглощение определяется разностью масс материала в насыщенном водой состоянии и сухом состоянии к его объему.

Массовое водопоглощение показывает степень увеличения массы материала (за счет поглощенной воды), а объемное водопоглощение – степень заполнения объема материала водой. Например, массовое водопоглощение керамических плиток для внутренней облицовки стен доходит до 16 %, а керамических плиток для полов – не превышает 4 %. Водопоглощение материала зависит от его пористости: чем больше пористость, тем больше водопоглощение. Вода, попавшая в поры материала, резко изменяет его основные свойства и, следовательно, эксплуатационные качества. Она увеличивает его объемную плотность и теплопроводность, понижает прочность. Некоторые материалы, в частности затвердевшие глиняные растворы, разрушаются в воде.

Влажность, т. е. степень увлажнения материала, зависит от влажности окружающей среды, структуры и других свойств самого материала. Для оценки влажности пользуются показателем влажности, который определяется отношением массы несвязанной воды, находящейся в порах материала, к массе материала в воздушно-сухом состоянии (в процентах).

Влагоотдача – способность материала терять находящуюся в его порах воду. Значение влагоотдачи определяют, измеряя (в процентах) количество воды, испарившейся из образца в течение суток при температуре воздуха 20 °С и относительной влажности 60 %. Масса испарившейся воды равна разности между массой образца до и после опыта. Влагоотдача имеет большое значение, особенно для штукатурных составов. Свежеоштукатуренные стены обладают повышенной влажностью. В обычных условиях благодаря влагоотдаче стены высыхают. Вода испаряется до тех пор, пока не установится равновесие между влажностью материала стен и влажностью окружающего воздуха, т. е. пока материал не достигнет воздушно-сухого состояния.

Относительная влажность – отношение количества водяного пара, содержащегося в определенном объеме воздуха, к количеству пара, которое максимально возможно в этом объеме при данной температуре.

Гигроскопичность – свойство материалов поглощать водяные пары из воздуха. Гигроскопичность зависит от формы и размеров пор. Например, древесина, у которой длинные и узкие поры, очень гигроскопична, а бетон и отвердевшие цементные растворы, у которых поры замкнутые, малогигроскопичны. Для многих отделочных материалов гигроскопичность – отрицательное свойство, так как впитываемая вода постепенно разрушает отделочное покрытие.

Водопроницаемость – способность материала пропускать через себя воду под давлением. Водопроницаемость характеризуется коэффициентом водопроницаемости, который равен количеству воды, прошедшему в течение 1 ч через образец площадью 1 м2 и толщиной 1 м. Водопроницаемость зависит от пористости, плотности материала, формы и размеров пор. Водонепроницаемыми можно считать плотные материалы с мелкими замкнутыми порами, в частности специальные бетоны и растворы. Такие материалы, как сталь, стекло и битум, практически водонепроницаемы.

Водопроницаемость – отрицательное свойство материалов, которые используют при устройстве плотин, дамб, резервуаров для хранения жидкостей и т.д. Поэтому конструкции, находящиеся под напором воды, защищают, применяя специальную гидроизоляцию, например, из битума.

Паро-, воздухо- и газопроницаемость. Эти свойства характеризуются количеством пара, воздуха или газа, прошедшего через образец определенных размеров при заданном давлении.

Вязкость – свойство жидкостей оказывать сопротивление при перемещении одной частицы жидкости относительно другой. В строительстве понятие вязкости употребляется применительно к материалам, находящимся в жидком и полужидком состояниях. Вязкость материала определяется размером сил молекулярного притяжения и зависит от температуры и давления. С понижением температуры и повышением давления вязкость возрастает. Вязкость жидких материалов устанавливают с помощью вискозиметров.

Теплопроводность – способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях. Теплопроводность материалов характеризуется коэффициентом теплопроводности. Теплопроводность материала повышается (до 10 раз) с увеличением его влажности, что объясняется значительной теплопроводностью воды, превышающей в 25 раз теплопроводность воздуха. Особенно сильно это сказывается на материалах с крупными порами. Когда влажные материалы замерзают, их теплопроводность увеличивается.

Теплоемкость – свойство материала при нагревании поглощать определенное количество тепла, а при охлаждении – выделять его. Теплоемкость характеризуется коэффициентом теплоемкости.

Теплоусвояемость определяется коэффициентом усвоения тепла, который зависит от теплоемкости и теплопроводности материала конструкции, его объемной массы, а также от скорости изменения температуры у поверхности конструкции. Чем больше коэффициент усвоения тепла, тем выше теплоусвояемость материала.

Звукопроницаемость – способность материала пропускать через свою толщу звук. Сила звука (шума) измеряется в децибелах (дБ).

Различают два рода шумов, передаваемых стенами и перекрытиями: ударные и воздушные (от радиоприемников, громкой речи). Для изоляции помещений от шумов строительные конструкции должны обладать звукопоглощением.

Звукопоглощение, т. е. степень поглощения звука материалом, зависит от его структуры, пористости, толщины, характера поверхности. Ударные шумы хорошо поглощаются пористыми материалами. Для погашения воздушных шумов конструкция должна иметь соответствующую массу (толщину), поэтому при определении толщины перегородок учитывают и звукопроводность материала. Оштукатуривание стен также снижает их звукопроводность.

Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное, требуемое по условиям долговечности или срока службы сооружения, число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения. Если материал не обладает достаточной морозостойкостью, то произойдет его разрушение.

Вода, находящаяся в порах материала, превратившись в лед, увеличивается в объеме примерно на 10 %. При этом в материале возникают большие внутренние напряжения, которые постепенно и разрушают его.

Огнестойкость – это способность материала выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара. По степени огнестойкости различают сгораемые, трудносгораемые и несгораемые материалы.

Сгораемыми называют материалы, которые под действием огня или высокой температуры воспламеняются и продолжают гореть после удаления источника огня (например, дерево, рубероид).

Трудносгораемыми считают материалы, способные гореть (тлеть и обугливаться) только при непосредственном действии на них источника огня или высокой температуры и перестающие гореть после удаления этого источника. К таким материалам относится фибролит.

Несгораемыми являются материалы, которые не воспламеняются под действием огня или высокой температуры, а только в большей или меньшей степени разрушаются. К этим материалам относятся отвердевшие штукатурные растворы, керамические и стеклянные плитки.

Огнеупорность – это способность материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры, не разрушаясь и не размягчаясь. По степени огнеупорности различают материалы легкоплавкие, тугоплавкие и огнеупорные.

Легкоплавкие – это материалы, размягчающиеся при температуре ниже 1350 °С (например, обыкновенный глиняный кирпич).

Тугоплавкие материалы выдерживают  температуру до 1580 °С. К ним относится, например, кирпич для кладки печей.

Огнеупорные материалы способны выдерживать длительное воздействие температуры свыше 1580 °С. Материалы этой группы (в частности, шамот) применяются для внутренней облицовки (футеровки) промышленных печей и труб.

Теплостойкость (термостойкость) – способность материала сохранять свои эксплуатационные свойства при повышении температуры. Величина теплостойкости определяется максимальной температурой, при которой материал не теряет своих эксплуатационных свойств.

5.3. Механические свойства

К механическим свойствам материалов относят их способность сопротивляться разрушению или деформации (изменение формы и размеров) под действием внешних нагрузок; такими свойствами являются прочность, твердость, истираемость.

Прочность – способность  материалов сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим в результате действия внешних нагрузок. В построенном здании почти все его конструкции испытывают те или иные нагрузки (сила тяжести от частей здания, оборудования или мебели, людей, находящихся в здании, воздействие ветра и т.д.), вследствие чего в материалах конструкции возникают те или иные деформации.

Прочность материалов характеризуется пределом прочности. Пределом прочности называют наибольшее напряжение, соответствующее нагрузке, при которой происходит разрушение материала.

Упругость – это способность материала изменять под действием нагрузки свою форму без признаков разрушения и восстанавливать ее в большей или меньшей степени после удаления нагрузки. Восстановление формы в зависимости от величины действующей силы может быть полным или неполным. Пример очень упругого материала – резина. Упругими являются и такие материалы, как сталь, дерево.

Пластичность – это способность материала под действием нагрузки изменять без признаков разрушения свою форму и полностью сохранять эту измененную форму после снятия нагрузки. Большинство растворных смесей отличаются высокой пластичностью.

Хрупкость. Свойство материала под действием прилагаемых к нему усилий разрушаться сразу, не обнаруживая сколько-нибудь значительных деформаций, называется хрупкостью. Хрупкие материалы плохо сопротивляются удару, поэтому их нельзя использовать там, где могут быть ударные нагрузки. Примером хрупкого материала может служить стекло, многие каменные материалы.

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого материала. Твердость определяют различными способами. Твердость металлов, древесины, бетона и пластмасс (кроме пористых) определяют, вдавливая в образцы стальной шарик, конус или пирамиду. О твердости материала судят по глубине вдавливания шарика, конуса, пирамиды или по диаметру полученного отпечатка.

Истираемость – способность материалов уменьшаться в объеме и массе под действием истирающих усилий. Если конструкция наряду с истиранием испытывает ударные нагрузки, то она подвергается износу. К таким конструкциям относятся, например, полы промышленных предприятий, дорожные покрытия. На износ материалы испытывают во вращающихся барабанах, где куски материала, находясь в непрерывном движении, ударяются один о другой и частично разрушаются.

5.4. Химические свойства

Химические свойства материалов характеризуют их способность реагировать на различные вещества, способные изменить химический состав материала. К химическим свойствам относятся растворимость и коррозионная стойкость, в том числе кислото-, щелоче- и газостойкость.

Растворимость – способность материала растворяться в воде, масле, бензине, скипидаре и других жидкостях-растворителях. Растворимость может быть и положительным, и отрицательным свойством. Например, если в процессе эксплуатации отделанные поверхности разрушаются под действием растворителя, растворимость материалов играет отрицательную роль. При изготовлении холодных битумных мастик используется способность битумов растворяться в бензине. Это дает возможность наносить материал на поверхность тонким слоем, и поэтому растворимость играет положительную роль.

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться коррозионному воздействию среды. Коррозионная среда может быть жидкой (вода, растворы солей, щелочей и кислот, органические растворители) и газообразной (пары, производственные газы). Коррозионной стойкостью обладают, например, пигменты, смолы.

Кислотостойкость – способность материала сохранять свои свойства под действием кислот. Кислотостойкостью обладают материалы, представляющие собой соли сильных кислот (азотной, соляной, кремнефтористой), а также некоторые синтетические материалы. Кислотостойкими материалами являются, например, стекло (если не считать фтористую кислоту), специальные керамические плитки, полиэтиленовые плёнки. Кислотостойкость материалов имеет большое значение при отделке некоторых промышленных сооружений, например отстойников.

Щелочестойкость – способность материалов сохранять свои свойства под действием щелочей. Этим свойством должны обладать материалы, которыми отделывают промышленные сооружения, подвергающиеся воздействию щелочей. Щелочестойкими должны быть и пигменты (красители), употребляемые для цветной штукатурки, так как в состав штукатурных растворов входит известь. Такими пигментами являются охра, умбра. Декоративная штукатурка с нещелочестойкими пигментами быстро теряет свой первоначальный цвет.

Газостойкость – способность материала не вступать во взаимодействие с газами, находящимися в окружающей среде. Для промышленных зданий и сооружений, где возможно присутствие различных газов, используют специальные материалы. Материалы, применяемые в жилищном строительстве, должны быть стойкими в основном к углекислому газу и сероводороду, так как эти газы могут содержаться в воздухе в больших количествах, особенно около промышленных предприятий. Поэтому для отделки фасадов зданий нельзя употреблять пигменты, в состав которых входят свинец или медь: такие пигменты вступают в реакцию с сероводородом и чернеют.

Список литературы

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 1986. – С. 688.

- Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М.: Высшая школа, 1976. – С. 487.

- Александровский А.В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников. – М.: Высшая школа, 1977. – С. 304.

- Казарновский З.И. Савилова Г.Н. Сухие смеси – новые                 возможности в строительстве // Строительные материалы. – 1999. – № 2. – С. 20 – 21.

- Песцов В.И. Большаков Э.Л. Современное состояние и перспективы развития производства сухих строительных смесей в России // Строительные материалы. – 1999. – № 3. С. 3 – 5.

- Савилова Г.Н. Штукатурные смеси общего и специального назначения // Строительные материалы. – 1999. – № 11. – С. 22 – 23.

- ГОСТ 15825 – 80. Портландцемент цветной. Технические условия.– М.: Издательство стандартов, 1982. – С. 6.

- ГОСТ 965 – 89. Портландцементы белые. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1989. – С. 6.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Сухие смеси – новые возможности в строительстве ………………... | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Предпосылки появления сухих смесей……………………………...………………….. | 3 |
| 1.2. Требования, предъявляемые к современным строительным составам………………. | 4 |
| 1.3. Перспективы развития производства сухих штукатурных смесей в России………… | 5 |
| 2. ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ……………………………………………………... | 11 |
| 2.1. Смеси механизированного применения………………………………………………... | 11 |
| 2.2. Ремонтные системы……………………………………………………………………… | 12 |
| 2.3. Декоративные штукатурки……………………………………………………………… | 13 |
| 2.4. Гипсовые отделочные материалы………………………………………………………. | 16 |
| 3. Наполнители и добавки…………………………………………………………... | 19 |
| 3.1. Наполнители……………………………………………………………………………… | 19 |
| 3.2. Добавки, применяемые в штукатурных составах……………………………………… | 20 |
| 3.3. Применение пигментов и цветных вяжущих…………………………………………... | 20 |
| 3.4. Особенности и преимущества растворов с применением добавок и наполнителей…………………......................................................................………………… | 24 |
| 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ эффективность ПРИМЕНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ смесей………………………………………………………………… | 26 |
| 4.1. Особенности и преимущества сухих штукатурных составов………………………… | 26 |
| 4.2. Анализ экономической эффективности применения наиболее распространенных сухих штукатурных смесей…………………………………………….. | 29 |
| 5. Классификация и основные свойства материалов, применяемых в штукатурных смесях………………………………………... | 32 |
| 5.1. Классификация и стандартизация строительных материалов………………………... | 32 |
| 5.2. Физические свойства…………………………………………………………………….. | 33 |
| 5.3. Механические свойства…………………………………………………………………. | 36 |
| 5.4. Химические свойства……………………………………………………………………. | 37 |
| Список литературы…………………………………………………………………………… | 39 |