ГОСТ Р 52105-2003

УДК 339.004.82:006.354                                                                                  Группа Т00, Т58, Т51

628.544:543.06:006.354

001.4.621.002.61:006.354

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Ресурсосбережение.

# Обращение с отходами

# КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

# Основные положения

# Resources saving. Waste treatment.

# Classification and treatment methods of the mercury containing waste. Basic principles

ОКС 13.030

ОКСТУ 0004

0017

Дата введения 2004-07-01

# Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 349 "Вторичные материальные ресурсы", Фирмой "ЭкОН", ФГУП Институтом "Гинцветмет" при Минпромнауки России, ООО "МЕРКОМ", Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН, Химическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова, Российским межотраслевым научным советом по ресурсосбережению и переработке отходов, Московским государственным институтом стали и сплавов, ЗАО "Вологодский подшипниковый завод"

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г., № 235-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию ртутьсодержащих отходов (РСО) и возможные способы их переработки.

Стандарт распространяется на все твердые и шламообразные РСО производства и потребления, включая бракованную продукцию, а также продукцию с истекшими сроками эксплуатации, в том числе люминесцентные и ртутные лампы, ртутно-окисные элементы.

Стандарт не распространяется на радиоактивные или биологические отходы: на эти объекты соответствующие ведомства разрабатывают отдельные нормативно-методические документы.

Положения настоящего стандарта предназначены для расположенных на территории РФ предприятий, организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, концернов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также для органов управления РФ, имеющих прямое отношение к обращению с отходами.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.031-83 Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы

# 3 Определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 30772 и соответствующие им определения.

# 4 Основные положения

4.1 Классификация РСО необходима для решения следующих задач:

- выработки предложений по замене первичных источников сырья для получения металлической ртути или продуктов ее превращений классифицированными РСО;

- оперативного информирования потенциальных и актуальных заказчиков, желающих приобрести РСО или принять участие в их переработке;

- подготовки и принятия экспертами, уполномоченными местными органами власти, компетентных решений при рассмотрении вопросов складирования, транспортирования, переработки или размещения РСО;

- выявления наиболее эффективных технологий переработки конкретных ртутьсодержащих отходов.

4.2 Положения настоящего стандарта учитывают в следующих случаях:

- при паспортизации, сертификации, а также при информатизации о РСО и продуктах их переработки, как об опасных веществах или вторичных материальных ресурсах;

- при выполнении любых действий, связанных со складированием, размещением, переработкой и транспортированием РСО, включая маркетинг, хранение, очистку, сепарацию, утилизацию, захоронение или уничтожение;

- при разработке, издании документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературы.

# 5 Классификация РСО

5.1 В зависимости от содержания металлической ртути РСО подразделяют на четыре группы:

1 - металлическая ртуть, загрязненная механическими включениями или растворенными химическими веществами, при массовой доле основного вещества 95% и более (далее - отходы металлической ртути);

2 - отходы с массовой долей металлической ртути 50% и более (далее - отходы, содержащие металлическую ртуть);

3 - отходы, содержащие металлическую ртуть, ее неорганические и/или органические соединения, при массовой доле ртути от 0,026% до 50% (далее - концентрированные РСО);

4 - отходы, содержащие ртуть или ее соединения массовой долей от 0,00021% (ПДК ртути в почве) до 0,026% (далее - отходы с низким содержанием ртути).

5.2 Отходы 1-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения товарной металлической ртути механическими и/или физико-химическими методами, в том числе фильтрованием, промывкой растворителями (кислотами и щелочами), дистилляцией или электрохимическим рафинированием.

5.3 Отходы 2-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения металлической ртути при массовой доле основного вещества не менее 95%, т.е. не уступающей отходам 1-й группы.

При переработке используют методы, включающие прогревание или прокаливание в установке, приспособленной для испарения ртути и для конденсации паров. Если качество полученной ртути не соответствует требованиям к товарному продукту, полученную ртуть дополнительно очищают методами, используемыми при переработке РСО 1-й группы.

Допускается использовать альтернативные методы обработки, основанные на химическом извлечении ртути, или физико-химические методы с последующим выделением солей или металлической ртути.

5.4 Отходы 3-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью выделения из них металлической ртути или ее соединений, пригодных для повторного использования. При отсутствии технологии переработки или нецелесообразности такой переработки (малое количество таких отходов) отходы складируют с целью их последующей переработки с учетом требований ГОСТ 12.3.031, [1], [7].

5.5 Отходы 4-й группы перерабатывают аналогично отходам 3-й группы или размещают на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов [7], если эти полигоны обладают соответствующими технологиями и оборудованием, которые обеспечивали бы перевод ртути или ее соединений в малолетучее и малорастворимое состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2]-[7]. Если подобные технологии отсутствуют или на действующих полигонах не удается обеспечить требования ГОСТ 12.3.031, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, такие отходы направляют на переработку согласно 5.4, [1], [5].

5.6 Отходы с массовой долей ртути или ее соединений менее 0,00021% не являются РСО, и никаких ограничений, связанных с наличием в отходах ртути, по обращению с ними не предусматривается.

5.7 Запрещается перевод РСО в группы с более низкой массовой долей ртути разведением или смешением с любыми инертными веществами или другими отходами. Физические или юридические лица, допустившие подобные действия, привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

# 6 Методы переработки РСО

6.1 При переработке РСО используют методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы и химико-металлургические методы.

6.2 Амальгамирование

Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или солей ртути, загрязненных различными примесями, проводят с использованием неорганических материалов (медь, цинк, никель, серебро, золото, сера и др.) с целью превращения ее в полутвердые амальгамы, в результате чего снижается выделение паров металлической ртути в воздушную среду и переход ртути в водную среду.

Метод используют для подготовки отходов к транспортированию и складированию для последующей переработки.

6.3 Высокотемпературный обжиг

Метод состоит в обжиге отходов, содержащих ртуть и органические компоненты, проводимом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031 [1].

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть впоследствии проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.4 Термические методы

Методы заключаются в прогревании или прокаливании в установке, приспособленной для испарения ртути и, соответственно, для конденсации паров ртути, либо в прямой ректификации ртути с целью ее регенерации. Подобную установку (или цех) контролируют на соответствие требованиям ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2]-[7] в части обращения с ртутью и ее соединениями.

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.5 Химико-металлургические методы

Химико-металлургические методы используют для подготовки концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути к последующей обработке термическими методами или методом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути из концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути и для очистки отходов металлической ртути от посторонних примесей. Для очистки РСО от органических веществ используют органические растворители, мыльные растворы или концентрированные растворы едких щелочей, например 10-30%-ные растворы NaOH или иные растворители. При необходимости очищенную таким образом ртуть подвергают последующей ректификации или электролитическому рафинированию. Обращение с образующимися в этих процессах растворами должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.031, [1], [5].

6.6 Классификация РСО по видам с указанием способов их переработки приведена в таблице 1. Способы переработки РСО можно использовать как сами по себе, так и в комбинации.

Таблица 1 - Классификация ртутьсодержащих отходов по видам с указанием возможных способов их переработки

| Наименование отходов | Обозначение отходов по ГОСТ 30775 | Группа | Подгруппа | Позиция | Метод переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ртутьсодержащие пестициды | Q13 | 20 | 6 | 9 | ХМ, ВО, ТМ |
| 2 Злаки, масла, продукты их переработки, загрязненные ртутью | Q2 | 2 | 2 | 0 | AM, ХМ, ВО, ТМ |
| 3 Графитовые электроды, насыщенные ртутью | Q8 | 10 | 1 | 10 | ТМ, ВО |
| 4 Солевые шламы ЦБК | Q8 | 3 | 5 | 9 | ХМ, ТМ, ВО |
| 5 Ртутьсодержащие шламы хлорного производства | Q8 | 6 | 2 | 6 | ХМ, ТМ, ВО |
| 6 Отработанные катализаторы синтеза винилхлорида | Q8 | 7 | 1 | 4 | ХМ, ТМ, ВО |
| 7 Ртуть металлическая, загрязненная растворенными металлами | Q8 | 11 | 4 | 1 | ХМ, ТМ |
| 8 Ртуть металлическая, загрязненная органическими веществами и механическими примесями | Q8 | 11 | 4 | 1 | ХМ, ТМ |
| 9 Ртутно-селеновые шламы от переработки сульфидных руд цветных металлов | Q8 | 11 6 | 2 | 6 | ХМ, ТМ, ВО |
| 10 Угли активированные, насыщенные парами ртути | Q9 | 15 | 1 | 1 | ТМ, ВО |
| 11 Смолы ионообменные, насыщенные соединениями ртути | Q9 | 15 | 1 | 1 | ХМ, ТМ |
| 12 Загрязненные ртутью поглощающие и фильтрационные материалы, обтирочные ткани, защитная одежда | Q5 | 15 | 1 | 1 | ТМ, ВО |
| 13 Загрязненные ртутью упаковочные материалы | Q5 | 15 | 2 | 0 | ТМ, ВО |
| 14 Бракованные и списанные ртутные термометры | Q2, Q3, Q6 | 18 | 3 | 6 | ХМ, ТМ, ВО |
| 15 Бракованные люминесцентные лампы | Q2, Q3, Q6 | 16 | 1 | 3 | ХМ, ТМ, ВО |
| 16 Бракованные приборы с ртутным заполнением | Q2, Q3, Q6 | 16 | 1 | 3 | ХМ, ТМ, ВО |
| 17 Гальванические элементы бракованные с солевым электролитом и ртутьсодержащим сепаратором | Q2, Q3, Q6 | 20 | 5 | 4 | ХМ, ТМ, ВО |
| 18 Гальванические элементы со щелочным электролитом и ртутьсодержащим электродом | Q2, Q3, Q6 | 20 | 5 | 4 | ХМ, ТМ, ВО |
| 19 Ртутно-цинковые гальванические элементы | Q2, Q3, Q6 | 20 | 5 | 4 | ХМ, ТМ, ВО |
| 20 Отходы строительства и разрушения, загрязненные ртутью | Q4 | 17 | 10 | 3 | AM, ТМ, ВО |
| 21 Амальгамные остатки от зубоврачебного обслуживания | Q14 | 18 | 3 | 5 | ХМ, ТМ, ВО |
| 22 Списанные ртутьсодержащие тонометры | Q6 | 18 | 3 | 7 | ХМ, ТМ, ВО |
| 23 Ступа ртутьсодержащая от переработки люминесцентных ламп | Q9 | 19 | 9 | 99 | ТМ |
| 24 Люминофор ртутьсодержащий от переработки люминесцентных ламп | Q9 | 20 | 3 | 10 | ТМ, ВО |
| 25 Флуоресцентные и другие ртутьсодержащие отходы | Q9 | 20 | 3 | 18 | ТМ, ВО |
| 26 Шламы ртутьсодержащие от переработки люминесцентных ламп | Q9 | 5 | 7 | 1 | ТМ, ВО |
| 27 Прочие РСО, не перечисленные выше |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Примечание - Обозначения методов переработки РСО: AM - амальгамирование, ВО - высокотемпературный обжиг, ТМ - термические методы, ХМ - химико-металлургические методы. |  |  |  |  |  |

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением. М., 1988

[2] Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., "Химия", 1985

[3] ГН 2.1.5.690-98 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[4] Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, ветеринаров и врачей. Под ред. Н.В. Лазарева, Э.Н. Левиной. Том 1-3, Л., "Химия", 1976

[5] По Т-РМ-001-93 Правила по охране труда при работе со ртутью. Минтруда России, 1993

[6] ГН 2.1.5.689-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[7] СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

Ключевые слова: классификация ртутьсодержащих отходов, методы переработки ртутьсодержащих отходов, методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы, химико-металлургические методы